## Slide 1
CVD/ALD 膜厚分布推定：TC結合＋縮約表面反応運動論
CFD（直上濃度・流速・温度）→ 表面輸送–反応結合（TCRSK）→ 2D膜厚マップ
用途：プロセス理解／DOE／同化（パラメータ推定）／将来ML連携
最小パイプライン
CFD直上場
C_ref, |u|, T
TC結合
(C_s, R)
膜厚
h(x,y)
Notes: { [Sources] - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Semiconductor_Wafer_of_Microelectronics.jpg (wafer photo, CC BY-SA 4.0) [/Sources] }

## Slide 2
背景：CFDだけでは膜形成（表面反応）まで計算できない
• CFDで得られる：装置内ガス流れ、参照面（z=z_ref）での C_ref(x,y), |u|(x,y), T(x,y)
• 欲しい量：膜厚分布 h(x,y)（2D全面）
• 厳密化は困難：気相組成・表面素反応・サイト状態・副生成物再吸着…
→ 目的：輸送–反応結合＋縮約運動論で「必要十分」なモデルを構築
情報ギャップ
CFD
(輸送)
C_ref, |u|, T
(参照面)
薄膜形成
(未解)
表面反応
+ サイト状態
+ 副生成物
TCRSK
(輸送–反応結合)
出力：h(x,y)
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (mass-transfer limitations framing) [/Sources] }

## Slide 3
課題の核心：参照面 C_ref と表面近傍 C_s のズレ
• CFDの固定高さ z=z_ref で得る濃度は「表面濃度ではない」
• 表面反応は C_s（表面近傍）と表面状態 z(=θなど) に依存
• 解くべき条件：輸送フラックス J と表面反応速度 r の整合
→ TC結合で C_s を決め、次数推定の“高さ依存”を避ける
模式図（z方向）
ウェハ表面
z
参照面 z_ref
C(z)
C_ref
C_s
境界層（縮約）
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (mass transfer to reacting surfaces; concept of bulk vs surface concentration) [/Sources] }

## Slide 4
核方程式（TCRSK）：輸送–反応結合 + 膜厚生成
局所モデル（各 (x,y) 点）：
1) 輸送（参照面→表面近傍） J_i = k_m,i (C_ref,i − C_s,i)
2) 表面反応（縮約速度式） r_j = r_j(C_s, z, T; θ)
3) 収支（化学量論整合） J_i = Σ_j ν_ij r_j
4) 膜厚 dh/dt = Σ_j α_j r_j
記号（最小セット）
記号
意味
単位例
C_ref
参照面濃度（z=z_ref）
mol/m³
C_s
表面近傍濃度
mol/m³
k_m
物質移動係数
m/s
J
表面へのフラックス
mol/m²/s
r
表面反応速度
mol/m²/s
h
膜厚
m (or nm)
z, θ
表面状態・パラメータ
—
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (mass transfer limitations to reacting surfaces) [/Sources] }

## Slide 5
数値核：反応進行度 R の 1変数root（収束保証）
支配反応が1本のとき：
C_s,i = C_ref,i − (ν_i / k_m,i) R
F(R) = R − r(C_s(R), z, T) = 0
物理上限：0 ≤ R ≤ R_max = min_i (k_m,i C_ref,i / ν_i)
実装上の要点：
• bracket が常に張れる → bisection/Brent系で堅牢
• ベクトル化しやすい（DOE/2D計算）
F(R) の概形（概念図）
Chart: 
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0
F(R)（例） | 0.2 | 0.12 | 0.05 | -0.03 | -0.08 | -0.1
Bracketing：
R ∈ [0, R_max] で符号変化を挟む
（bisection/Brent系）
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (mass transfer + surface reaction rate coupling; bracketing-friendly formulations) [/Sources] }

## Slide 6
輸送モデル：k_m（物質移動係数）の選択肢と適用条件
k_m は C_ref→C_s の“橋渡し”であり、z_ref依存性・回転効果・低圧効果に直結。
実装では MassTransferModel を差し替え可能（YAMLでON/OFF）。
代表モデル（比較）
モデル
式（代表）
強み
注意点/ガード
向く状況
stagnant_film
k_m = D/δ_eff
汎用・校正容易
δ_effが実質ノブ
回転あり/なし、まずこれ
rotating_disk
k_m ∝ D^(2/3) ω^(1/2) ν^(-1/6)
回転の輸送強化
ω=0は不可→error/fallback
single-wafer回転
Bosanquet
1/D_eff=1/D_m+1/D_K
低圧ブリッジ
D_K推定が要る
低圧CVD/ALD
cfd_provided
k_m(x,y) を入力
最も物理寄り
CFD運用コスト
高精度が要る場合
Notes: { [Sources] - https://pineresearch.com/support-article/rotating-disk-electrode-rde-theory/ (rotating disk mass transport theory overview) - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038110122003562 (Knudsen/Bosanquet-type transport in ALD modeling context) - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Siliziumwafer.JPG/800px-Siliziumwafer.JPG (wafer photo, public domain) [/Sources] }

## Slide 7
回転ディスク寄り装置：k_m の ω 依存（スケーリング）
回転single-waferでは境界層が回転で薄くなり、輸送が強化される。
代表スケール：k_m ∝ D^(2/3) ω^(1/2) ν^(−1/6)（係数は装置差で校正）
実装ガード：ω=0 なら rotating_disk を error または stagnant_film へ fallback。
例：k_m vs ω（概念）
Chart: 
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
k_m (norm) | 0 | 0.71 | 1 | 1.22 | 1.41 | 1.58
wafer
ω
回転 → 境界層薄化 → k_m↑
Notes: { [Sources] - https://pineresearch.com/support-article/rotating-disk-electrode-rde-theory/ (Levich rotating disk mass transport theory overview) [/Sources] }

## Slide 8
縮約表面反応運動論：RateLaw “族” の選択肢
狙い：厳密組成・素反応を持たずに、次数効果（正/負/遷移）と主要な非線形を再現。
RateLaw を差し替え可能にし、モデル比較→同化→外挿安定性を確保。
代表RateLaw（概要）
RateLaw
式（代表）
表現できる現象
主な用途
powerlaw
r=k∏ C_s^n
明示次数（正/負/分数）
初期同化・狭範囲
sat/inhibition
r=k Π(KC)^α /(1+ΣKC)^β
飽和/阻害・次数遷移
外挿安定
LHHW/comp
r= num /(1+ΣKC)^m
競合吸着・負次数
機構寄り
ER-like
r≈k P_B θ_A
衝突×吸着
ラジカル/分子
sticking_flux
Γ∝p/√T, r=s(θ)Γ
低圧・衝突律速
ALD/低圧CVD
Notes: { [Sources] - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S006980400480013X/pdf?md5=c1ed45240da48271a0bc40bbf78a6051&pid=1-s2.0-S006980400480013X-main.pdf (LHHW-type rate formulations in heterogeneous catalysis) - https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz%E2%80%93Knudsen_equation (Hertz–Knudsen flux equation overview) [/Sources] }

## Slide 9
RateLaw①：Power-law（一般化パワー則）
式： r = k(T) · Π_i C_{s,i}^{n_i}
• n_i：正/負/分数も許容（見かけ次数として）
• 実装：log形式で計算（数値安定）
log r = log k + Σ n_i log(C_i+ε)
向く場面：
• 条件範囲が狭い（同化の初期解）
• まずは支配スケーリングを掴む
概形：次数 n による増加の違い（例）
Chart: 
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
n=0.5 | 0.32 | 0.55 | 0.71 | 0.84 | 0.95
n=1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
n=2.0 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | 0.49 | 0.81
※図は概念（正規化）。実データでは阻害/飽和で次数は遷移し得る。
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (general coupling of surface kinetics and mass transfer; observed order can differ under transport limitation) [/Sources] }

## Slide 10
RateLaw②：飽和/阻害（分母形）— 見かけ次数の遷移を内包
例： r = k(T) · Π (K_i C_i)^α / (1 + Σ K_j C_j)^β
• 低濃度：ほぼ power-law（一次近似）
• 高濃度：飽和（一次→零次）
• 阻害種：分母に入ると見かけ次数が負になり得る
利点：外挿が壊れにくい（次数漂流を抑制）
概形：飽和（例）
Chart: 
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0
power-law (n=1) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
sat/inhib | 0 | 0.33 | 0.5 | 0.6 | 0.67 | 0.71
見かけ次数： n_app = ∂ln r / ∂ln C （条件で変化）
Notes: { [Sources] - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S006980400480013X/pdf?md5=c1ed45240da48271a0bc40bbf78a6051&pid=1-s2.0-S006980400480013X-main.pdf (LHHW-type saturation/inhibition structure) [/Sources] }

## Slide 11
RateLaw③：LHHW / ER-like（機構寄り縮約）
• LHHW（競合吸着）： r = num(C) / (1 + Σ K C)^m
→ 競合・サイト占有により“次数が遷移”しやすい
• ER-like： r ≈ k · P_B · θ_A
→ 「吸着×衝突」の縮約（ラジカル/分子で有用）
使い所：
• power-law の次数漂流が顕著
• 阻害や競合が物理として明確
模式図：吸着サイトと競合
赤：阻害種 I の占有 / 青：反応物 A の占有
分母 (1+ΣKC)^m が “競合・飽和” を表す
比較（短所も含めて）
項目
要点
メリット
負次数・競合を物理で説明しやすい
デメリット
パラメータが増え同定が難しい場合
Notes: { [Sources] - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S006980400480013X/pdf?md5=c1ed45240da48271a0bc40bbf78a6051&pid=1-s2.0-S006980400480013X-main.pdf (LHHW-type formulations) - https://www.osti.gov/servlets/purl/1977248 (Eley–Rideal discussion example) [/Sources] }

## Slide 12
RateLaw④：sticking + 分子運動論フラックス（低圧ALD/ラジカル）
Hertz–Knudsen（例）： Γ = α p / √(2π m k_B T)
反応： J = s(θ) Γ （sticking）
膜厚： dh/dt = α_h J
ポイント：
• “濃度の次数”を、衝突フラックス×反応確率に置き換える
• s(θ) に (1−θ)^m を入れると自己終端（ALD）を表現
模式図：衝突 → 付着確率
surface
J = s(θ)·Γ （s: sticking probability）
自己終端： s(θ)=s0·(1−θ)^m
低圧で有用（衝突律速）
Notes: { [Sources] - https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz%E2%80%93Knudsen_equation (Hertz–Knudsen equation overview) - https://pubs.aip.org/aip/jap/article/124/9/095302/155740/Surface-reaction-kinetics-in-atomic-layer (ALD kinetic modeling context) [/Sources] }

## Slide 13
StateModel：被覆率・被毒・核生成（履歴を持つ非線形）
状態変数 z(t) を導入すると、時間遅れ・回復・初期遅れを表現できる：
• coverage（ALD）： dθ/dt = A(C,T)(1−θ)^m − B(C,T)θ
• poisoning： dθ_I/dt = k_ads C_I(1−θ_I) − k_des θ_I
• incubation： dη/dt = k C^n(1−η), r_eff = η·r
実務上の利点：分母形だけでは表現できない“履歴依存”を吸収。
例：被覆率 θ(t) の飽和（概念）
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
θ(t) | 0 | 0.33 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.87 | 0.92
状態モデルの“何が解決できるか”
モデル
解決するズレ
例
coverage
自己終端/露光依存
ALD GPC
poisoning
阻害の履歴
生成物被毒
Notes: { [Sources] - https://pubs.aip.org/aip/jap/article/124/9/095302/155740/Surface-reaction-kinetics-in-atomic-layer (ALD exposure/purge + kinetics framing) - https://en.wikipedia.org/wiki/Avrami_equation (Avrami/JMAK concept for incubation-like behavior) [/Sources] }

## Slide 14
ALD：phase（露光/パージ）＋残留（purge不完全）を明示
ALDは phase 入力の切替が本体：
expose A → purge A → expose B → purge B …
現場で頻出の非理想：purge不完全により残留が次phaseへ持ち越し
モデル： C(t)=C0 exp(−t/τ) を purge phase の driver として適用
→ GPCの purge時間依存 / CVD混入成分を表現
phase タイムライン（模式）
A露光
Aパージ
B露光
Bパージ
time
purge残留：指数減衰（概念）
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
C(t)/C0 | 1 | 0.61 | 0.37 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.05
Notes: { [Sources] - https://pubs.aip.org/aip/jap/article/124/9/095302/155740/Surface-reaction-kinetics-in-atomic-layer (phase + purge effects in ALD kinetic modeling) [/Sources] }

## Slide 15
InputTransform：気相ロス（上流分解/壁反応）を少パラメータで吸収
CFDが化学反応を含まない場合でも、参照面までに“届く量”が減ることがある：
• 気相分解 / 重合 / 壁反応 / プラズマ損失 など
縮約： C_eff = C_ref · exp(−k_g(T) · t_res)
→ 表面側のパラメータ（次数やk）が漂流するのを抑え、外挿を安定化
例：C_eff/C_ref vs t_res（概念）
Chart: 
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
k_g t_res | 1 | 0.61 | 0.37 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.05
典型的な“ロス源”
気相分解
壁反応
重合/クラスター
損失→C_eff↓
損失→C_eff↓
損失→C_eff↓
Notes: { [Sources] - https://bdt.semi.ac.cn/download/0.4862375146410606.pdf (example: modeling CVD with gas-phase + surface reactions) [/Sources] }

## Slide 16
2Dムラ要因：パターンローディング S(x,y) を TC に組み込む
ウェハ面内で“消費能力（有効表面積/サイト密度）”が異なる場合：
J_i = ν_i R · S(x,y)
C_s,i = C_ref,i − (ν_i / k_m,i) R · S(x,y)
ポイント：
• 未知数はRのまま（root構造維持）
• 実測2D膜厚ムラ（pattern-dependent microloading）と整合させやすい
例：S(x,y) マップ（概念）
S(x,y) ↑ → 消費↑
→ C_s↓ → 成膜変化
効果：厚みムラへ伝播
結果：h(x,y)
（2Dマップ）
Notes: { [Sources] - https://pubs.aip.org/avs/jvb/article/23/6/2340/945287/Pattern-dependent-microloading-and-step-coverage (pattern-dependent microloading context) [/Sources] }

## Slide 17
NetModel：成膜・エッチ・損失の合成（dep − etch − loss）
膜厚速度（例）：
dh/dt = α·r_dep − α_e·r_etch − r_loss
使い所：
• PECVD等で成膜とエッチが同時に効く
• プラズマ損失（ラジカル消失）を別チャネルで表現
注意：自由度が増えるため、切り分け実験・正則化が重要。
例：寄与の内訳（概念）
Chart: 
| dep | etch | loss
寄与 | 1.2 | -0.5 | -0.2
実装ガイド（同定性）
推奨
切り分け条件（dep-only/etch-only）+ 正則化
NG例
自由度を一気に増やして同化（多峰性）
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (general reaction + mass transfer framing; supports discussing composite rates) [/Sources] }

## Slide 18
数値健全性：単根性の崩れを検出し、フォールバックで破綻を防ぐ
負次数・強阻害・多チャネルで F(R) が非単調 → 根が複数になり得る。
実務での“ある条件だけ壊れる”を避けるため：
• 単調性チェック（Rサンプルで符号変化回数などを評価）
• フォールバック階層：
1) 区間分割root 2) bisection+固定Newton 3) 多変数solve（最終手段）
• ログ/診断：失敗率、フォールバック率、反復回数マップ
root solver フロー（実装想定）
Compute bracket
R∈[0,Rmax]
Check monotonicity
(sign changes, slope)
Solve: bisection
(vectorized)
Fallback if needed
(split / hybrid)
診断出力（必須）
反復回数
失敗率
フォールバック率
map
map
map
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (observed kinetics can change under transport limitations; motivates robustness checks when combining nonlinearities) [/Sources] }

## Slide 19
実装設計：モジュール化 + YAMLで理論項をON/OFF（第三者拡張）
設計方針：
• 数値計算(sim) と 同化/最適化(opt) を分離
• 理論項は registry（RateLaw/State/km/Transform/Driver…）で追加
• YAMLで enabled/name/params を統一 → “有/無”を即切替
• 出力は index.html を入口に統一（DOEはcase次元集約）
パッケージ境界（概念）
deposim_sim
(Forward/DOE)
deposim_opt
(Assimilation)
deposim_report
(Plots/HTML)
tracking_clearml
(optional)
YAML例（統一I/F）
models:
rate_law: {enabled: true, name: sat_inhibition, params: {...}}
mass_transfer: {enabled: true, name: rotating_disk, guard: {omega_zero: fallback}}
transforms: [{enabled: true, name: gas_phase_loss, params: {...}}]
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (supports the decomposition into mass transfer + reaction; motivates modular approach) [/Sources] }

## Slide 20
まとめ：モデルセットの使い分けとロードマップ（20枚版）
要点：
• TC結合（C_ref→C_s）を核に、RateLaw/State/km/Transform を差し替え可能にする
• CVDは steady を主力（DOEに強い）。ALDは phases + coverage + purge残留が効く
• 診断（C_s/C_ref, n_app, root健全性）を標準化し、外挿・同化を安全にする
ロードマップ（実装優先度の例）
フェーズ
主対象
含める理論項
成果物
P0
CVD steady
TC root + stagnant_film + powerlaw/sat
2D膜厚 + 診断 + DOE器
P1
回転/低圧/ALD
rotating_disk / Bosanquet / phases+coverage+purge
ALD GPC予測 + z_ref感度
P2
同化/ML
implicit diff/adjoint + residual ML
パラメータ推定 + サロゲート
推奨運用：モデル比較（powerlaw ↔ sat/inhib ↔ mechanistic）→ 同化 → 外挿評価
※“計算資源（CPU/GPU）”はユーザーが YAML で選択（用途で決め打ちしない）
Notes: { [Sources] - https://public.websites.umich.edu/~elements/5e/14chap/Fogler_Web_Ch14.pdf (mass transfer + reaction as core decomposition) - https://pubs.aip.org/aip/jap/article/124/9/095302/155740/Surface-reaction-kinetics-in-atomic-layer (ALD phase kinetics context) - https://pineresearch.com/support-article/rotating-disk-electrode-rde-theory/ (rotating disk transport context) [/Sources] }